ABS

| Propriété Physique |
| --- |
| Description | MéthodeTest | Valeur type |
| Gravité spécifique | ASTM D1505 | 1,03 g/cc |
| MFI 220°C/10Kg | ASTM D1238 | 8,0 g/10 min |
| Résistance à la traction | ISO 527 | 44 Mpa |
| Allongement à rupture | ISO 527 | 9% |
| Mdule en traction | ASTM D638 | 2000 Mpa |
| Résistance au choc Méthode Izod 23˚C |  |  |

PLA

| Propriété Physique |
| --- |
| Description | MéthodeTest | Valeur type |
| Gravité spécifique | ASTM D1505 | 1,24 g/cc |
| MFI | - | 6,0 g/10 min |
| Résistance à la traction | ASTM D882 | 110 MPa (MD) 145 MPa (TD) |
| Allongement à rupture | ASTM D882 | 160% (MD) 100% (TD) |
| Mdule en traction | ASTM D882 | 3310 MPa (MD) 3860 Mpa (TD) |
| Résistance au choc | - | 7,5 KJ/m² |